隔热复合高耐磨砖S-1                    隔热复合高耐磨砖S-2

198*200*89.5/81.6                       198*200*89.5/66

隔热复合高耐磨砖S-3                   隔热复合高耐磨砖S-4

198*200*80/72                         198*200*73/56

含锆纤维毯LL一1、厚度30

隔热复合高耐磨砖技术指标

| 品名 | 隔热复合高耐磨砖 |  |
| --- | --- | --- |
| 牌 号 | GF-NM |  |
|  | 耐磨部分 | 隔热部分 |
| SiO2 +SiC (%) | ≥30 | -- |
| 显 气 孔 率 (%) | ≤20 | ≥35 |
| 体 积 密 度 (g/cm3) | ≥2.4 | ≤0.6 |
| 常温耐压强度 (Mpa) | ≥60 | ≥15 |
| 重烧线变化1100℃*3h(%) | -0.2~0.2 | -- |
| 热振稳定性1100℃-水冷(次) | ≥15 | ≥5 |
| 导热系数350℃（W/MK） | -- | ≤0.45 |